京建发〔2019〕2 号附件：

2018年预拌混凝土原材料抽检不符合标准要求情况表

| 序号 | 搅拌站名称 | 站点所在区域 | 材料种类 | 规格 | 检测标准依据 | 不符合标准项 | 对应生产批号 | 供应企业名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北京众和聚源混凝土有限公司 | 延庆区 | 聚羧酸高性能减水剂 | XG-3标准型 | 《混凝土外加剂》（GB8076-2008）、《混凝土外加剂匀质性试验方法》（GB/T8077-2012）、《混凝土外加剂应用技术规程》（DB11/T1314-2015）5.1 | 氯离子含量、由外加剂引入混凝土的氯离子含量 | 20181011078 | 河北旭诚建材有限公司 |
| 2 | 北京潼潮混凝土有限公司 | 顺义区 | 矿粉 | S95 | 《用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》（GB/T18046-2008） | 烧失量（质量分数） | 2018-10-18 | 唐山旺达建材有限公司 |